DISCIPLINE DE DOCTORAT : Chimie

NOM DU CANDIDAT : Nathalie Elia

LABORATOIRE D’ACCUEIL : UCEIV

ECOLE DOCTORALE : Ecole Doctorale-104 Sciences de la Matière, du Rayonnement et de l’environnement

_________________________________________________________________________________________

JURY :

RAPPORTEURS	Béchara Taouk et Madona Labaki

MEMBRES		Tamara ElZein et Maya Boutros

DIRECTEUR DE THESE	Edmond Abi Aad et Jane Estephane

Encadrants : Christophe Poupin et Samer Aouad

_________________________________________________________________________________________

TITRE DE LA THESE : Valorisation énergétique du CO2 via la méthanation par voie catalytique

_________________________________________________________________________________________

RESUME :

Cette étude concerne la valorisation du dioxyde de carbone par le procédé de méthanation. Elle vise à mettre au point des catalyseurs efficaces pour cette réaction. L'espèce active est le nickel métallique. Différents supports ont étés étudiés tels que SiO2, Al2O3, MgO, Y2O3 et CeO2. Ces catalyseurs ont été préparés par la méthode d’imprégnation à sec.

Dans un premier temps, les différents catalyseurs ont été caractérisés par différentes techniques physico-chimiques dont la DRX, la RTP, la DTP-CO2, la BET et la chimisorption d’hydrogène.

Dans un deuxième temps, les différents catalyseurs ainsi préparés ont été testés dans la réaction de méthanation du CO2. Le catalyseur Ni/CeO2 présente les meilleures performances catalytiques, parmi les systèmes étudiés. L’ajout du ruthénium améliore l’activité catalytique et la stabilité des catalyseurs.

Le catalyseur Ru(0,5%)-Ni(5%)/CeO2 est le plus performant, il présente une bonne activité catalytique et une bonne stabilité même pour une pression de 10 bar. Ceci le rend avantageux pour une application industrielle.

_________________________________________________________________________________________

DATE DE SOUTENANCE : 22 mars 2019

LIEU :Université de Balamand, Liban

_________________________________________________________________________________________